| Предельные нагрузки на профнастил. |  |
| --- | --- |

Схема 1 укладки профнастила (2 опоры). Схема 2 укладки профнастила (3 опоры). Схема 3 укладки профнастила (4 опоры). Схема 4 укладки профнастила (5 опор). Ниже приведена таблица с указанием предельной нагрузки профнастила по несущей способности. Профнастил ПС 8 Тип профиля; Собственный вес, кг/м2; Шаг опор, м; Предельная нагрузка по несущей способности, кг/м2. Схема 1; Схема 2; Схема 3; Схема 4. С-8-0.5; 4.2; 0.6; 338.8; 280.0; 400.4; 308.0. 4.2; 1.0; 121.0; 118.0; 143.0; 110.0. 4.2; 1.2; 73.0; 68.0; 83.0; 64.0. Профнастил ПС 15 Тип профиля; Собственный вес, кг/м2; Шаг опор, м; Предельная нагрузка по несущей способности, кг/м2. Схема 1; Схема 2; Схема 3; Схема 4. С-15-0.5; 4.3; 1.0; 526.7; 526.7; 658.3; 524.5. 4.3; 1.2; 365.7; 365.7; 457.2; 364.2. 4.3; 1.5; 234.1; 234.1; 292.6; 233.1. С-15-0.6; 5.2; 1.0; 696.0; 646.9; 808.6; 646.9. 5.2; 1.4; 355.1; 330.0; 412.5; 330.0. 5.2; 1.8; 214.8; 199.7; 249.6; 199.7. С-15-0.7; 6.0; 1.0; 867.6; 806.4; 1008.0; 806.4. 6.0; 1.5; 385.6; 358.4; 448.0; 358.4. 6.0; 2.0; 216.9; 201.6; 252.0; 201.6. Профнастил ПС, ПК 20 Тип профиля; Собственный вес, кг/м2; Шаг опор, м; Предельная нагрузка по несущей способности, кг/м2. Схема 1; Схема 2; Схема 3; Схема 4. НС-20-0.5; 4.45; 1.0; 372.0; 338.0; 358.0; -. 4.45; 1.5; 165.0; 159.0; 169.0; -. 4.45; 2.0; 93.0; 92.0; 98.0; -. НС-20-0.7; 6.2; 1.0; 696.0; 566.0; 601.0; -. 6.2; 1.5; 309.0; 268.3; 283.0; -. 6.2; 2.0; 174.0; 156.0; 166.0; -. Профнастил ПК 35 Тип профиля; Собственный вес, кг/м2; Шаг опор, м; Предельная нагрузка по несущей способности, кг/м2. Схема 1; Схема 2; Схема 3; Схема 4. НС-35-0.5; 4.45; 1.0; 505.0; 403.0; 504.0; -. 4.45; 1.5; 225.0; 179.0; 241.0; -. 4.45; 2.0; 127.0; 101.0; 126.0; -. НС-35-0.7; 6.2; 1.0; 768.0; 600.0; 749.0; -. 6.2; 1.5; 342.0; 267.3; 333.0; -. 6.2; 2.0; 192.0; 150.0; 188.0; -. Профнастил ПК 44 Тип профиля; Собственный вес, кг/м2; Шаг опор, м; Предельная нагрузка по несущей способности, кг/м2. Схема 1; Схема 2; Схема 3; Схема 4. НС-44-0.5; 4.65; 1.5; 548.0; 466.8; 583.5; 545.6. 4.65; 2.0; 308.3; 262.6; 328.2; 306.9. 4.65; 2.5; 197.3; 168.1; 210.1; 196.4. НС-44-0.6; 5.6; 1.5; 700.2; 598.8; 748.4; 699.8. 5.6; 2.2; 311.2; 266.1; 332.6; 311.0. 5.6; 3.0; 175.1; 149.7; 187.1; 174.9. НС-44-0.7; 6.55; 1.5; 893.1; 751.0; 938.7; 877.7. 6.55; 2.2; 396.9; 333.8; 417.2; 390.1. 6.55; 3.0; 223.3; 187.7; 234.7; 219.4. Профнастил Н 60 Тип профиля; Собственный вес, кг/м2; Шаг опор, м; Предельная нагрузка по несущей способности, кг/м2. Схема 1; Схема 2; Схема 3; Схема 4. Н-60-0.5; 4.9; 1.5; 659.6; 791.6; 989.5; 925.2. 4.9; 2.2; 293.2; 351.8; 439.8; 411.2. 4.9; 3.0; 164.9; 197.9; 247.4; 231.3. Н-60-0.7; 6.75; 1.5; 1045.3; 1136.6; 1420.8; 1328.4. 6.75; 2.5; 376.3; 409.2; 511.5; 478.2. 6.75; 3.5; 192.0; 208.8; 261.0; 244.0. Н-60-1.0; 9.8; 1.5; 1725.2; 1725.2; 2156.5; 2016.4. 9.8; 2.75; 513.3; 513.3; 641.6; 600.0. 9.8; 4.0; 242.6; 242.6; 303.3; 283.5. Профнастил Н 75 Тип профиля; Собственный вес, кг/м2; Шаг опор, м; Предельная нагрузка по несущей способности, кг/м2. Схема 1; Схема 2; Схема 3; Схема 4. Н-75-0.7; 7.65; 2.0; 976.0; 989.0; 1220.0; -. 7.65; 3.0; 409.0; 434.0; 542.1; -. 7.65; 4.0; 155.0; 244.0; 300.4; -. Н-75-0.8; 8.74; 2.0; 1170.2; 1213.6; 1462.8; -. 8.74; 3.0; 416.8; 520.2; 650.5; -. 8.74; 4.0; 177.0; 292.8; 342.0; -. Н-75-1.0; 11.1; 2.0; 1589.2; 1714.2; 1986.5; -. 11.1; 3.0; 574.3; 706.3; 883.6; -. 11.1; 4.0; 218.6; 397.6; 420.3; -.