Свойства

Технические характеристики профнастила ПС 2,5

| Техническое описание | ПС – 2,5 |
| --- | --- |
| Высота волны Ширина: общая/ рабочая Доступные толщины Минимальная длина Максимальная длина | 2,5 мм |
|  | 1200/1245 мм |
|  | 0.45-0.7 мм |
|  | 600 мм |
|  | 8000 мм |
| Покрытие: | Оцинкованный, оцинкованный с полимерным покрытием. |
| Материал: | Горячеоцинкованный стальной лист |

Профнастил ПС 2.5 мало чем отличается от гладкого металлического листа. Высота гофры составляет 2,5 мм - такой профиль всего лишь придает листу начальную жесткость и улучшает эстетический вид.

Предназначается данная модификация исключительно для внутренних работ, связанных с отделкой помещений и декором – например, обшивка труб печей и т.п. Находит профнастил ПС 2.5 применение и в промышленных целях – его используют для обшивки морозильных камер и других специфических помещений.

| Свойства |  |
| --- | --- |

Технические характеристики профнастила ПС  8

| Техническое описание | ПС – 8 |
| --- | --- |
| Высота волны Ширина: общая/ рабочая Доступные толщины Минимальная длина Максимальная длина | 8 мм |
|  | 1150/1200 мм |
|  | 0.45-0.7 мм |
|  | 600 мм |
|  | 8000 мм |
| Покрытие: | Оцинкованный, оцинкованный с полимерным покрытием. |
| Материал: | Горячеоцинкованный стальной лист |

Профнастил марки ПС 8 на сегодняшний день является самым экономичным из всех существующих профилированных листовых профилей и имеет широкий спектр применения в строительстве. Профиль представляет собой формованные из оцинкованной стали пластины. Этот металлопрофиль выпускается либо оцинкованным, либо с покрытием из цветного полимера. При изготовлении профильного листа используется только оцинкованная сталь, имеющая высокое качество.

Исходные материалы для заготовки: оцинкованная сталь с полимерным покрытием (ГОСТ Р 52146-2003) и оцинкованный тонколистовой прокат марки 01 (ГОСТ Р 52246-2004). Сам профиль заготавливается длиной максимум до 8 метров при любой кратности реза. В строительстве профнастил ПС 8 часто используется при монтаже стен складов, коттеджей, дачных домиков, крыш сферических ангаров, торговых павильонов. Часто он используется для обновления старых покрытий зданий и сооружений.

Свойства

Технические характеристики профнастила ПС 10

| Техническое описание | ПС 10 |
| --- | --- |
| Высота волны Ширина: общая/ рабочая Доступные толщины Минимальная длина Максимальная длина | 10 мм |
|  | 1150/1190 мм |
|  | 0.45-0.7 мм |
|  | 600 мм |
|  | 10000 мм |
| Покрытие: | Оцинкованный, оцинкованный с полимерным покрытием. |
| Материал: | Горячеоцинкованный стальной лист |

Данный вид профнастила относится к типам профилированного листа с малой высотой волны, что позволяет применять его для изготовления конструкций и сооружений высокой сложности. Толщина листа также относительно невысока – 0,5 - 0,7 мм.

Применяется профнастил ПС-10 в промышленном, жилищном и коттеджном строительстве, строительстве складов, сопутствующих строительству конструкций и сооружений в местах с относительно невысокой нагрузкой:

• для фасадных отделочных работ
• для внутренней отделки стен и вертикальных плоскостей
• в качестве временных заграждений, стеновых перегородок
• для изготовления подвесных потолков.

Применение профнастила ПС - 10 в качестве кровельного также возможно. Но учитывая толщину, вес и высоту волны листа, его целесообразно использовать для кровли, имеющей достаточно большой угол наклона, чтобы избежать больших нагрузок на материал в виде атмосферных осадков: тяжелых снежных заносов, больших скоплений воды, резких порывов ветра в областях с суровыми климатическими условиями. На плоских кровлях применять данный материал из-за малой высоты волны нецелесообразно.

Свойства

Технические характеристики профнастила ПС 15

| Техническое описание | ПС 15 |
| --- | --- |
| Высота волны Ширина: общая/ рабочая Доступные толщины Минимальная длина Максимальная длина | 15 мм |
|  | 1134/1170 мм |
|  | 0.45-0.7 мм |
|  | 600 мм |
|  | 10000 мм |
| Покрытие: | Оцинкованный, оцинкованный с полимерным покрытием. |
| Материал: | Горячеоцинкованный стальной лист |

Профнастил  ПС 15 считается одним из наиболее востребованных в ассортиментной линейке данной продукции. Основное назначение – стеновой декоративный, без расчета на прочность. Имеет высоту гофры – 15 мм. Изготавливается он из стали оцинкованной с нанесением многослойного полимерного защитно-декоративного покрытия или без него. Толщина металла находится в пределах 0,5мм - 0,7 мм.

Полимерный слой обеспечивает дополнительную защиту профнастила от коррозии и противодействует агрессивному влиянию атмосферных осадков, благодаря чему улучшаются эксплуатационные свойства - в первую очередь, износостойкость и сроки службы. Ну и конечно, многоцветие полимерного покрытия поднимает вверх такую характеристику, как эстетичность материала.

Профнастил  ПС 15 находит широкую область применения в облицовке стен (как внешней, так и внутренней), ворот, сооружении подвесных потолков, перегородок и небольших крыш – полимерное покрытие всевозможных цветов делает этот материал привлекательным в плане дизайна. Как материал для кровли он иногда подходит для частных строений - коттеджей, домов, дач, при этом должен быть выдержан достаточно большой угол наклона ската кровли.

Свойства

## Технические характеристики профнастила  Н 19R

| Техническое описание | Н 19R |
| --- | --- |
| Высота волны Ширина: общая/ рабочая Доступные толщины Минимальная длина Максимальная длина | 19 мм |
|  | 1040/1120 мм |
|  | 0.45-0.8 мм |
|  | 600 мм |
|  | 10000 мм |
| Покрытие: | Оцинкованный, оцинкованный с полимерным покрытием. |
| Материал: | Горячеоцинкованный стальной лист |

Профнастил Н 19R используется как элемент фасадных, кровельных  и внутренних покрытий. Так же волнообразный профнастил широко используют  для устройства забора на участках. Профнастил Н 19R имеет  отличную несущую способность, что дает возможность применения для опалубки,  и самонесущих элементов.

Свойства

Технические характеристики профнастила ПС 20, ПК 20

| Техническое описание | ПС 20, ПК 20 |
| --- | --- |
| Высота волны Ширина: общая/ рабочая Доступные толщины Минимальная длина Максимальная длина | 18 мм |
|  | 1100/1150 мм |
|  | 0.45-0.7 мм |
|  | 600 мм |
|  | 10000 мм |
| Покрытие: | Оцинкованный, оцинкованный с полимерным покрытием. |
| Материал: | Горячеоцинкованный стальной лист |

Профнастил  ПС 20, ПК 20 является одним из самых надежных и экономичных материалов, применяемых в строительстве. Двойная маркировка (ПС 20, ПК 20) означает  многопрофильность материала: литеры ПК указывает на возможность применения профнастила в кровельных работах, литеры ПС - на применение в стеновой облицовке, цифры 20 на высоту листа в миллиметрах.

Возможность использовать профнастил - ПС 20, ПК 20  для разных видов покрытий, что делает этот материал особенно востребованным и универсальным.

Профнастил - ПС 20, ПК 20 позволит забыть о беспокойстве за качество приобретаемого профнастила ведь продукция сертифицирована и производится согласно ГОСТу и ТУ, т. е экологически безопасна.

Свойства

Технические характеристики профнастила НС 25

| Техническое описание | НС 25 |
| --- | --- |
| Высота волны Ширина: общая/ рабочая Доступные толщины Минимальная длина Максимальная длина | 25 мм |
|  | 1050/1100 мм |
|  | 0.5-0.8 мм |
|  | 600 мм |
|  | 10000 мм |
| Покрытие: | Оцинкованный, оцинкованный с полимерным покрытием. |
| Материал: | Горячеоцинкованный стальной лист |

Профнастил НС 25 получил широкое применение для настенных покрытий и кровли зданий. Данный профнастилизготавливается на современном оборудовании, путем прокатки стального оцинкованного листа. Профнастил также может быть окрашен в определенный цвет.

Профнастил НС 25 имеет высоту трапеции 25 миллиметров и общую строительную ширину 1100 миллиметров. Для придания данному материалу хорошей прочности, на широких полках предусмотрены дополнительные ребра жесткости. Данный профнастил можно укладывать как лицом вниз, так и вверх, выбирать только вам, учитывая эстетическую точку зрения.

Учитывая оригинальный внешний вид и хорошую прочность, это вид профлиста получил широкое применение при строительстве заборов, как в индивидуальном, так и в промышленном секторе. С помощью данного материала вы можете облицевать стены здания как внутри, так и снаружи, соорудить хорошую перегородку внутри помещений или на территории. Данный профнастил вы можете использовать в качестве подвесных потолков и при изготовлении опалубки.

Профнастил НС 25 также применяется в строительстве модульных зданий для любого предназначения, а в индивидуальном строительстве вы можете использовать данный материал как хорошее кровельное покрытие.

Свойства

Технические характеристики профнастила ПС 35, ПК 35

| Техническое описание | ПК 35, ПС 35 |
| --- | --- |
| Высота волны Ширина: общая/ рабочая Доступные толщины Минимальная длина Максимальная длина | 35 мм |
|  | 1050/1100 мм |
|  | 0.5-0.8 мм |
|  | 500 мм |
|  | 10000 мм |
| Покрытие: | Оцинкованный, оцинкованный с полимерным покрытием. |
| Материал: | Горячеоцинкованный стальной лист |

Профнастил  ПС 35, ПК 35 (металлический профилированный лист) является одним из самых надежных и экономичных материалов, применяемых в строительстве. Двойная маркировка (ПС 35, ПК 35) означает  многопрофильность материала: литеры ПК указывает на возможность применения профнастила в кровельных работах, литеры ПС - на применение в стеновой облицовке, цифры 35 на высоту листа в миллиметрах.

Приобретать профнастил ПС 35, ПК 35 лучше всего для его дальнейшего применения в качестве кровельного материала (в том числе, для двухслойных крыш), а также в качестве стенового и облицовочного материала при возведении больших промышленных и жилых зданий, стационарных ограждений, ангаров и навесов. Благодаря высокому качеству материала и высоким техническим характеристикам профнастил ПС 35, ПК 35  выдерживает большие динамические и статические нагрузки. Проштампованное ребро жесткости не деформируется и не провисает, что при строительстве навесов и кровли, очень актуально.

Свойства

Технические характеристики профнастила ПК 44

| Техническое описание | ПК 44 |
| --- | --- |
| Высота волны Ширина: общая/ рабочая Доступные толщины Минимальная длина Максимальная длина | 35 мм |
|  | 1010/1080 мм |
|  | 0.5-0.8 мм |
|  | 500 мм |
|  | 12000 мм |
| Покрытие: | Оцинкованный, оцинкованный с полимерным покрытием. |
| Материал: | Горячеоцинкованный стальной лист |

Профнастил  ПК 44  получил широкое применение в строительстве различных промышленных зданий, а благодаря своим основным параметрам, его стало возможным применять при строительстве объектов, где предусмотрены большие пролеты. Профнастил ПК 44 применяется для настила кровли, а также может служить элементом конструкции металлических быстровозводимых промышленных зданий.

Свойства

Технические характеристики профнастила ПК 45

| Техническое описание | ПК 45 |
| --- | --- |
| Высота волны Ширина: общая/ рабочая Доступные толщины Минимальная длина Максимальная длина | 45 мм |
|  | 1020/1062 мм |
|  | 0.5-0.8 мм |
|  | 500 мм |
|  | 12000 мм |
| Покрытие: | Оцинкованный, оцинкованный с полимерным покрытием. |
| Материал: | Горячеоцинкованный стальной лист |

Профнастил  ПК 45  получил широкое применение в строительстве различных промышленных зданий, а благодаря своим основным параметрам, его стало возможным применять при строительстве объектов, где предусмотрены большие пролеты. Профнастил ПК 45 применяется для настила кровли, а также может служить элементом конструкции металлических быстровозводимых промышленных зданий.

Свойства

Технические характеристики профнастила Н 45J

| Техническое описание | Н 45J |
| --- | --- |
| Высота волны Ширина: общая/ рабочая Доступные толщины Минимальная длина Максимальная длина | 45 мм |
|  | 915/970 мм |
|  | 0.5-0.8 мм |
|  | 1000 мм |
|  | 12000 мм |
| Покрытие: | Оцинкованный, оцинкованный с полимерным покрытием. |
| Материал: | Горячеоцинкованный стальной лист |

Предназначен для кровельных и самонесущих конструкций.  Профнастил  Н 45J отличается высокими несущими характеристиками за счет высоты своей трапеции и дополнительных ребер жесткости.

Свойства

Технические характеристики профнастила Н 57

| Техническое описание | Н 57 |
| --- | --- |
| Высота волны Ширина: общая/ рабочая Доступные толщины Минимальная длина Максимальная длина | 57 мм |
|  | 940/1000 мм |
|  | 0.5-0.8 мм |
|  | 1000 мм |
|  | 12000 мм |
| Покрытие: | Оцинкованный, оцинкованный с полимерным покрытием. |
| Материал: | Горячеоцинкованный стальной лист |

Профнастил Н 57 производится из оцинкованной стали в соответствии с требованиями ГОСТ 24045-94, он может быть оцинкованным или с полимерным покрытием.

Применение профнастила Н 57:
- настил кровель, покрытий и перекрытий при больших, до 3 метров, пролетах;
- в качестве листовой арматуры сталебетонных перекрытий;
- для изготовления несъемной листовой опалубки перекрытий;
- для строительства щитовых ограждений и конструкций.

Свойства

Технические характеристики профнастила Н 60

| Техническое описание | Н 60 |
| --- | --- |
| Высота волны Ширина: общая/ рабочая Доступные толщины Минимальная длина Максимальная длина | 57 мм |
|  | 860/930 мм |
|  | 0.5-1,0 мм |
|  | 1000 мм |
|  | 12000 мм |
| Покрытие: | Оцинкованный, оцинкованный с полимерным покрытием. |
| Материал: | Горячеоцинкованный стальной лист |

Маркировка Н указывает на то, что этот вид профнастила несущий. Крайне удобно применять профнастил для возведения кровли с незначительным уклоном. Листы профнастила могут быть различной толщины в пределах от 0,5 до 1,0 мм. Благодаря своей прочности листы могут сохранять свои первоначальные характеристики и внешний вид даже при постоянных непрерывных нагрузках на материал. За профлистом не нужен специальный уход, а в результате загрязнения поверхности его достаточно промыть простой водой.

Повышенная жесткость профнастила Н60 позволяет применять его в условиях постоянной высокой ветровой нагрузки. При строительстве кровель листы применяются в качестве несущих конструкций. Из листов данного профиля можно выстроить целый склад, при этом использовать листы как материал для возведения стен и крыши. Такие листы очень долговечны и могут прослужить более 50 лет. Также положительным фактором при перевозке листов является то, что они не гнутся и не ломаются.

Свойства

Технические характеристики профнастила Н 75

| Техническое описание | Н 75 |
| --- | --- |
| Высота волны Ширина: общая/ рабочая Доступные толщины Минимальная длина Максимальная длина | 57 мм |
|  | 760/820 мм |
|  | 0.5-1,0 мм |
|  | 1000 мм |
|  | 12000 мм |
| Покрытие: | Оцинкованный, оцинкованный с полимерным покрытием. |
| Материал: | Горячеоцинкованный стальной лист |

Ширина листа профнастила марки Н75 - 820 мм, при этом полезная ширина на 60 мм меньше общей за счет того, что с двух сторон отводится место для стыковочной кромки. Толщина листа профнастила Н75 может быть в пределах от 0,6 до 1,0 мм. Высота волны гофры листа 75 мм, откуда и произошло название его маркировки.

Чаще всего профнастил Н75 применяют для кровельных покрытий крупных промышленных или жилых зданий. Данная марка листов отличается особой прочностью, так как имеет трапециевидную формовку волн.

Благодаря своей толщине, листы могут подвергаться постоянной нагрузке и при этом они сохранят замечательный вид в течение нескольких десятилетий. Также профнастил Н 75 часто применяют для изготовления опалубки и межэтажных плоскостей.